星杰热处理公司

广东东莞长安上沙社区华强路

TEL 0769-85541466  FAX 85417675

镀银铜板退火起泡原因分析

- 基本情况：今有客户送来起泡铜板样品，退火处理由星杰公司负责，客户要求对起泡原因进行分析：

- 金相检查

三、分析意见：

1、由图片上可以看到起泡部位的金相组织, 起泡部位整个镀银层分离而鼓起，鼓泡的中心为空洞；

2、经分析初步判断为零件表面在电镀之前没有处理干净，有杂物附在零件表面，电镀时被电镀层掩盖；

3、此种被电镀层掩盖的杂物经高温气化挥发，把镀层顶起，造成零件热处理后有起泡现象。

星杰金相室

# Text boxes

起泡部位

零件起泡部位放大图片，在泡壳破裂部位露出铜色锈迹。

泡壳破裂部位

镀银层

80×，抛光未浸蚀；在横切面上可观察表面有鼓起的圆泡，鼓泡的中心为空洞。

250×，抛光未浸蚀；鼓泡的放大图，可看出在起泡部位整个镀银层分离而鼓起，鼓泡的中心为空洞。

零件起泡部位实物图片，在一些泡壳破裂部位露出铜色锈迹。

泡壳破裂部位

起泡部位

鼓起的镀银层

起泡部位

镀银层